2023年第2期

耐高温钢管用高合金Cr-Mo钢板的组织及力学性能研究

曾小峰 尹卫江 闫献忠 吴艳阳 王甜甜 王 飞

（河钢集团舞钢公司）

摘 要  结合耐高温钢管用高合金Cr-Mo钢板的生产工艺流程、难点及其相应工艺措施和产品性能指标，通过创新成分设计体系，冶炼降低有害元素含量及模铸过热度控制，保证加热温度及保温时间，开坯料严格执行预热工艺，抢温快速轧制及轧后避水工艺，淬火炉加热时保证钢板上、下表面温差≤5 ℃，生产的钢板产品实物质量优良。同时，对钢板的成分、组织及性能进行研究。结果表明：钢板的拉伸性能优异，金相组织晶粒均匀细小，表现出良好的综合力学性能。 

关键词  耐高温 高合金 Cr-Mo钢板 组织  性能

大厚度低温容器用途钢板热循环过程中组织演变规律及其对性能的影响

谢章龙1 滕赛楠2 张丙军1 刘 朗2 陈 锋2

（1 南京钢铁股份有限公司；2 东南大学材料科学与工程学院）

摘 要  通过对80 mm厚度低温压力容器用A537CL1热轧钢板进行正火和模拟焊后热处理（SPWHT）试验，研究钢板在热处理过程中的组织演变规律及其对性能的影响。结果表明：热轧钢板经过正火处理后铁素体细化，板厚1/4处强度降低而韧性大幅度提高，板厚1/2处强度和韧性无明显变化，塑性大幅度提高。SPWHT处理后，铁素体比例增加、渗碳体球化且分布在晶界处的渗碳体粗化、微合金析出相长大等组织演变导致强度和低温冲击韧性下降，因此对不同状态心部韧性低的原因进行了进一步分析。 

关键词  大厚度钢板 正火 SPWHT 碳化物 低温韧性

738塑料模具钢板探伤缺陷分析及改善措施

宋延成1 孙宪进2 吴 扬2 张奇毅1

（1 江阴兴澄特种钢铁有限公司特板炼钢分厂；2 江阴兴澄特种钢铁有限公司研究院）

摘 要  为了提高738模具钢厚板内部探伤质量，采用酸浸低倍、金相检验、原位分析等手段，对探伤缺陷处进行取样分析，结果表明钢板内部严重的成分偏析和疏松是导致探伤缺陷的主要原因。通过优化连铸和轧制工艺，738模具钢板坯的低倍质量明显改善，轧制的200 mm厚度钢板达到锻件Φ2 mm超声波探伤等级要求。 

关键词  模具钢 厚板 探伤缺陷 偏析 疏松

洁净钢终点氢含量的控制研究

陈家超

（河钢集团舞钢公司）

摘 要  钢液中氢含量高是造成钢板整板点状密集型缺陷的主要原因之一，为了分析、研究钢液氢含量的影响因素，利用贺利氏定氢仪在不同条件下测定炼钢过程中氢含量的变化规律。结果表明: 钢液氢含量主要受到液态水、冷态废钢、冷态合金、耐火材料及真空脱气效率等因素的影响。采取电极喷淋水装置改造、提高VD真空脱氢率、烘烤炉料、合金及原辅料防水防潮等一系列措施，有效控制了钢液氢含量，提高了探伤合格率。 

关键词  氢致裂纹 液态水 定氢 抽真空 吹氩

铁水直接合金化工艺用于HRB400B钢生产的试验研究

韦 钰 潘 军 赵海山 赵 滨 赵 斌

（马鞍山钢铁股份有限公司长材事业部）

摘 要  在转炉生产HRB400B螺纹钢过程中，马钢通过向钢包内转炉出钢钢水兑入铁水的直接合金化工艺试验，研究铁水兑入量对钢水温降、钢水磷质量分数的影响。试验结果表明: 铁水兑入量主要受铁水碳质量分数、转炉终点碳质量分数和钢水目标碳质量分数的限制。以铁水碳质量分数4.55%、转炉终点碳质量分数0.03%、钢水目标碳质量分数0.23%为限制条件时，铁水直接合金化工艺的最大兑铁量为3.1 t；每兑入0.1 t铁水，钢水温降为0.5 ℃，钢水增碳0.01%，其余元素增量并不明显。铁水直接合金化工艺在节约合金辅料的同时，兑入的铁水几乎完全回收，兑入铁水直接合金化工艺切实可行，综合经济效益显著。 

关键词  转炉 铁水 合金化 综合经济效益

改善Q345GJC-Z25钢连铸头坯轧制钢板探伤缺陷实践

吴国文

（江阴兴澄特种钢铁有限公司特板炼钢分厂）

摘 要  连铸头坯由于存在疏松、裂纹、偏析、夹杂物等缺陷，用其轧制的钢板经常出现超声波探伤不合格问题。通过对370 mm厚Q345GJC-Z25钢种头坯轧制的80 mm×1 938 mm钢板超声波探伤缺陷进行金相和扫描电镜检测分析，确定探伤不合格的原因主要是板厚中心存在微裂纹。围绕微裂纹形成的影响因素对连铸和轧制工艺进行优化、控制，连铸头坯轧制钢板的质量得到明显提升，钢板探伤合格率从原来的73.6%提高到85.2%。 

关键词  探伤 缺陷 厚板 工艺优化

基于性能预报模型的宽带钢生产工艺智能设计实践

刘洪银 李雪峰 徐尚富 孙建卫 孙庆亮 梁 辉

（山东钢铁股份有限公司）

摘 要  某钢厂针对抗拉强度上限低于650 MPa的钢带建立生产工艺智能生成模型。首先对近3-5年内钢种的成分、工艺、性能数据进行统计回归分析，建立钢种的成分含量平均值、轧制工艺参数与力学性能指标平均值的定量关系方程；然后根据方程建立钢种成分、轧制工艺的智能设计模型，模型可计算出不同的钢种成分、操作工艺下轧材的力学性能值；最后将客户要求或标准范围内钢种成分输入模型，由模型遵循成本最优化、力学性能满足要求的原则，从中优先输出合金成本最低的宽带钢生产工艺方案并下发至生产厂执行。计算机模型的计算速度快、效率高，有助于实现减少技术人员劳动量、提高自动化水平并降低合金成本的目的。 

关键词  性能预报 智能 宽带 生产工艺 模型

两相区轧制对微铌低合金钢组织和性能的影响

温 斌

（安阳钢铁股份有限公司）

摘 要  结合Gleeble-3800热模拟试验机测定的微铌低合金钢CCT曲线，采用再结晶区轧制+未再结晶区轧制+(γ+α)两相区三阶段控制轧制工艺进行轧制试验，研究微铌低合金钢在(γ+α)两相区范围内不同变形率对组织和性能的影响，同时比较了两相区轧制与常规控轧控冷工艺轧制钢板的组织和性能。结果表明：微铌低合金钢两相区轧制工艺与常规控轧控冷工艺相比，屈服强度和抗拉强度升高，伸长率和冲击功有少许降低；两相区轧制工艺能够细化铁素体晶粒，但是也存在单个尺寸较大的铁素体晶粒。另外，随着(γ+α)两相区累计变形率的增加，微铌低合金钢的强度升高，韧塑性降低。 

关键词  微铌低合金钢 两相区变形 显微组织 力学性能

浅析加工工艺对特厚板厚度方向变形的影响

李 班1 张 鑫1 陈祖政1 查安鸿1 郑团星1 胡学民1 巫献华1

幸岚春1 边首缘2

（1 宝武集团中南钢铁广东韶钢松山股份有限公司；2 辽宁科技大学）

摘 要  特厚板轧制是复杂的非线性过程，有限元数值计算的不断发展与完善，为轧制工艺优化设计提供了新的选项。结合数值模拟、现场轧制实验及热模拟实验结果，分析厚度方向温度差、单道次压下量、轧制速度对特厚板厚度方向力学性能的影响。结果表明：建立轧件心部与表面温度差可以提高轧件心部力学性能；增加单道次压下量可以使特厚板厚度方向变形区向心部逐渐渗透；轧制速度变化对厚度方向变形几乎没有影响。 

关键词  特厚板 力学性能 数值模拟

宽厚板轧机传动轴虎口裂纹产生原因分析

吴 军1 邬早勤1 谢广明2 王 磊3

（1 唐山文丰特钢有限公司；2 东北大学轧制技术及连轧自动化国家重点实验室；3 河北工业大学材料科学与工程学院）

摘 要  通过对轧机传动轴虎口裂纹分析，发现裂纹首先在传动轴虎口内壁形成，在后期使用过程中逐渐发生疲劳扩展，最终产生脆性断裂。金相组织观察结果表明：裂纹周围组织主要为属于脆性组织的淬火马氏体，回火屈氏体偏少，说明回火工艺不合理；存在残余组织应力，易于在使用过程中开裂。轧制过程中咬钢瞬间电流达到7 069 A，比额定电流3 096 A高出2倍以上，说明轧制过程中存在主传动轴瞬间冲击载荷过载现象。 

关键词  传动轴 虎口裂纹 脆性断裂 冲击载荷

中厚板轧制过程中镰刀弯自动检测及控制数学模型

祝夫文1 李月英2 

（1 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司；2 安徽工程大学材料科学与工程学院）

摘 要   轧辊倾斜是消除板材轧制过程中镰刀弯的常用手段。采用轧机前、后侧导板对镰刀弯进行测量，以轧件侧弯曲率半径R为中间变量，建立轧辊倾斜量定量模型。模型首先给定一个轧辊初始倾斜方向，使得轧辊小幅倾斜，随后根据镰刀弯增大或缩小的发展趋势，识别出轧辊的正确倾斜方向。最后根据建立的自学习模型，对轧辊初始倾斜方向进行自学习，最终实现镰刀弯的自动检测和控制，其投资及控制成本近乎为零，易于推广应用。

关键词  中厚板 轧制 镰刀弯